ООО «АЛТЕК», Россия, 309540, Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция Котел, Промузел, Площадка Транспортная, Проезд Ш-3, д. 16А, строение 1 Тел/Факс: (4725) 46 95 65, 46 93 79. E-mail: info@altek.su; Сайт: http://altek.su ИНН:3128049887;КПП:312801001;БИК:044525498;ОГРН: 1053109230976; ОКВЭД 27. 42.4; ОКПО 71465205; ОКФС 16 Р/С: 40702810205000001885;Корр. Счёт:30101810045250000498 Банк: АО Банк «Национальный Стандарт»

Процент засора на поставляемое сырье

ГРУППА А2. Электротехнические изделия

- Провода - брикет 0,3% при отсутствии посторонних металлических включений в виде шпилек, болтов, саморезов, навесов и вставок, медных предметов в том числе медной проволоки и т.д. (засор по факту), россыпь (от 0,5% до 2%), в масле (от 0,5%).

- Бочка (от 0,5%).

- Фляга (от 40 л) без включений (0,3%).

- Шина (краска от 0,5%).

- Иное сырье, подходящее по химическому анализу (засор по факту).

ГРУППА А3. Офсет

- Офсет (16%) – поставка по согласованию.

ГРУППА А4. АД

- Чистый АД брикет при отсутствии посторонних металлических включений в виде шпилек, болтов, саморезов, навесов и вставок, медных предметов, в том числе медной проволоки и т.д. (засор по факту), с металлическими включениями (от 1%).

- АД с термовставкой не принимаем.

- АД в пленке защитной (от 1%) – поставка по согласованию.

- АД с утеплителем не принимаем.

- Крашеный АД брикет (от 1,5%).

- Габарит АД россыпь до 1,5 м (от 2%), от 1,5м (+0,5% за каждый дополнительный метр длины).

- Крашеный АД в «биг-бэг» (от 2%), АД без покрытия, пленок и т.п. в «биг-бэг» (0%).

- Опалубка - 3-10% (свыше возврат).

- Шина (от 0,5%).

- АД россыпь (засор по факту) – поставка по согласованию.

- Иное сырье, подходящее по химическому анализу (засор по факту).

ГРУППА А4. АМц

- АМц (от 1%).

ГРУППА А5. Пищевой

- Военная посуда: армейская фляжка, котелок (засор по факту).

- Кастрюли, бидоны и т.п. (от 1%) - поставка по согласованию, не более 2 тонн на каждые 20 тонн поставляемого лома

- Тефлон и крашеную посуду не принимаем.

ГРУППА А8. АМг

- АМг (от 1%).

ГРУППА А12. Диски

- Диски (от 1%).

ГРУППА А26. Оплетка

- Оплетка (от 4%) - поставка по согласованию.

ГРУППА А31. Радиаторы

- Ежи - (3-16%).

Допустимый вид поставляемого сырья в «биг-бэг»: колбасные зажимы, радиаторы (ежи), россыпь А5, обрезки от пресс-форм, значков, электротех (не желательно), высечка из профиля, опалубка, АМц, АМг.

Сырье с большим засором, негабарит подлежит возврату.

В случае возврата – хранение не более 14 дней, свыше сырье переходит в собственность предприятия.